| 技术交底记录 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ××××年10月15日 |  |  |  | 施管表5 |
| 工程名称 | 节能大厦 |  |  | 分部工程 |  | 主体结构 |
| 分项工程名称 | 预应力实心整间大楼板安装 |  |  | 施工单位 |  | ××××集团 |
| 交底内容: |  |  |  |  |  |  |
| 1、依据标准： 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 《高层建筑混凝土技术规程》 JGJ3 -2002 《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55－2000 《砌筑砂浆配合比设计规程》 JGJ98－2000 《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》 JGJ52－92 《普通混凝土用碎石和卵石质量标准及检验方法》GJ53－92 - 《混凝土外加剂应用技术规范》 GBJ119－88 2、施工准备 2.1材料及主要机具： 2.1.1大楼板：无裂纹、翘曲等缺陷。应有构件出厂合格证。 2.1.2水泥：标号为425号硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥。应有出厂合格证，按规定做复试。 2.1.3砂：中砂。 2.1.4主要工具：钢筋板子、撬棍、套管、钢管支撑、100mm×100mm木方等。 2.2作业条件： 2.2.1按现场施工平面图要求将堆放场地修理平整夯实，第一块大板下面放置通长垫木，每块板间垫短垫木。当大楼板板宽≤3170mm时，垫木长400mm，板宽为3770mm时，垫木长500mm。垫木厚≥50mm，垫木平行板长边放置。见图4-41。垫木要上下对齐，垫平垫实，不得有一角脱空现象。每垛堆放最多为9块。大楼板运输时在车上堆放情况也应与此相同。 2.2.2检查大楼板是否有出厂合格证。然后对大楼板外观质量进行检查，凡不符合质量要求的不得使用， |  |  |  |  |  |  |
| 交底单位 |  |  | 接收单位 |  |  |  |
| 交 底 人 |  |  | 接 收 人 |  |  |  |

| 技术交底记录 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ××××年10月15日 |  |  |  | 施管表5 |
| 工程名称 | 节能大厦 |  |  | 分部工程 |  | 主体结构 |
| 分项工程名称 | 预应力实心整间大楼板安装 |  |  | 施工单位 |  | ××××集团 |
| 交底内容: |  |  |  |  |  |  |
| 如大楼板板面或凸键有裂纹或损坏的，均不得使用。 2.2.3检查墙体轴线及标高，对照吊装图核对大楼板型号、规格。查清大楼板上洞口方向与图纸是否相同。 2.2.4修理现浇混凝土墙体高度，墙体高度应低于板底标高10～20mm，如混凝土墙体高度低时，应补混凝土找平；如混凝土墙体高出板底标高时应剔凿，以保证楼板上表面标高符合要求。墙体轴线偏移过多，应进行调整，以保证大楼板搭墙长度符合要求。 - 3、操作工艺 3.1工艺流程： 抹砂浆找平层或硬架支模→吊装大楼板→调整板位置→整理绑扎钢筋。 3.2抹砂浆找平层或硬架支模：安装大楼板之前，根据墙体混凝土标高在墙顶抹找平层，找平层水泥砂浆配合比为1﹕3。如采用硬架支模时，墙顶混凝土标高应下降1～2cm。 3.3吊装大楼板：吊装前首先查清大楼板洞口位置（包括暖卫、煤气、电器管线洞口）及大楼板方向标志；再对照设计图纸查清每个房间所用大楼板的型号是否正确。安装时板端对准墙身缓缓下降，落稳后再脱钩。 3.4调整板位置：调整好大楼板四边搭接长度使其符合设计要求，然后将相邻两块板的6φ12拉结筋互相焊接，焊缝长度应≥90mm，焊接质量应符合焊接规程的规定。 3.5整理绑扎钢筋：伸出板四周的预应力钢筋弯成圆弧状，锚在板缝、圈梁或墙体中，不得直弯硬拐，作法见图4-42。 内横墙厚 d1; 内纵墙厚 d2; 在横墙上 a; 在纵墙上 b; 在山墙上 c. 多层; 140; 160; 5; 10; 15. 高层; 160; 160; 15; 10; 15. 图4-42 |
| 交底单位 |  |  | 接收单位 |  |  |  |
| 交 底 人 |  |  | 接 收 人 |  |  |  |

| 技术交底记录 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ××××年10月15日 |  |  |  | 施管表5 |
| 工程名称 | 节能大厦 |  |  | 分部工程 |  | 主体结构 |
| 分项工程名称 | 预应力实心整间大楼板安装 |  |  | 施工单位 |  | ××××集团 |
| 交底内容: |  |  |  |  |  |  |
| 4、质量标准 预制构件模板工程质量检验标准（Ⅱ） 项; 序; 项 目; 允许偏差或允许值; 检查方法. 主控项目; 避免隔离剂沾污; 第4．2．2条; 观察检查. — 般 项 目; l; 模板安装的一般要求; 第4．2．3条; 观察检查. 2; 用作模板地坪、胎膜质量; 第4．2．4条; 观察检查. 3; 模板起拱高度; 第4．2．5条; 水准仪、拉线和尺量检查. 4; 预埋件、预留孔允 许偏差; 预埋钢板中心线位置(mm); 3; 尺量检查. 预埋管、预留孔中心线位置(mm); 3. 插筋; 中心线位置(mm); 5. 外露长度(mm); +10,0. 预埋螺栓; 中心线位置(mm); 2. 外露长度(mm); +10,0. 预留洞; 中心线位置(mm); 10. 尺寸(mm); +10,0. 5; 预制 构件 模板 允许 偏差; 长度(mm); 板、梁; ±5; 2m靠尺和塞尺检查，拉线和尺量检查. 薄腹梁、桁梁; ±10. 柱; 0，-10. 墙板; O，一5. 宽度(mm); 板、墙板; 0，一5. 梁、薄腹梁、桁架、柱; +2，一5. 高(厚)度（mm）; 板; +2，一3. 墙板; 0，一5. 梁、薄腹梁、桁架、柱; +2，一5. 侧向弯曲(mm); 梁、板、柱; L/l000且≤15. 墙板、薄腹梁桁架; L/1500且≤15. 板的表面平整度(mm); 3. 相邻两板表面高低差(mm); 1. 对角线差(mm); 板; 7. 墙板; 5. 翘曲; 板、墙板; L/1500. 设计起拱(mm); 薄腹梁、桁架、梁; ±3. |
| 交底单位 |  |  | 接收单位 |  |  |  |
| 交 底 人 |  |  | 接 收 人 |  |  |  |

| 技术交底记录 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ××××年10月15日 |  |  |  | 施管表5 |
| 工程名称 | 节能大厦 |  |  | 分部工程 |  | 主体结构 |
| 分项工程名称 | 预应力实心整间大楼板安装 |  |  | 施工单位 |  | ××××集团 |
| 交底内容: |  |  |  |  |  |  |
| 预制构件质量检验标准 (I) 项; 序; 项 目; 允许偏差或允许值; 检查方法. 主 控 项 目; 1; 构件标志和预埋件等; 第9．2．1条; 观察（全数检查）. 2; 外观质量严重缺陷处理; 第9．2．2条; 观察和检查技术处理方案（全数检查）. 3; 过大尺寸偏差处理; 第9．2．3条; 量测和检查技术处理方案（全数检查）. — 般 项 目; 1; 外观质量一般缺陷处理; 第9．2．4条; 观察和检查技术处理方案（全数检查）. 2; 长度(mm); 板\梁; +10，一5; 尺量检查. 柱; +5，-10. 墙板; ±5. 薄腹梁\桁架; +15，-10. 3; 宽度,高(厚)(mm); 板\梁\柱\墙板\薄腹梁\桁架; ±5; 尺量一端及中部，取较大着. 4; 侧向弯曲(mm); 梁、柱、板; L／750且≤20; 拉线、尺量最大测向弯曲处. 墙板、薄腹梁、桁架; L／1000且≤20. 5; 预埋件; 中心线位置(mm); 10; 尺量检查. 螺栓位置(mm); 5. 螺栓外露长度(mm); +10，一5. 6; 预留孔; 中心线位置(mm); 5; 尺量检查. 7; 预留洞; 中心线位置(mm); 15; 尺量检查. 8; 主筋保护层厚度(mm); 板; +5，一3; 尺量或厚度测定仪. 梁\柱\墙板\薄腹梁\桁架; +10，一5. 9; 对角线差(mm); 板、墙板; 10; 尺量两个对角线. 10; 表面平整度(mm); 板、墙板、柱、梁; 5; 2m靠尺及塞尺检查. 11; 预应力构件预 留孔道位度(mm); 梁\墙板\薄腹梁\桁架; 3; 尺量检查. 12; 翘曲(mm); 板; U750; 调平尺在两端测量. 墙板; L／1000. |
| 交底单位 |  |  | 接收单位 |  |  |  |
| 交 底 人 |  |  | 接 收 人 |  |  |  |

| 技术交底记录 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ××××年10月15日 |  |  |  | 施管表5 |
| 工程名称 | 节能大厦 |  |  | 分部工程 |  | 主体结构 |
| 分项工程名称 | 预应力实心整间大楼板安装 |  |  | 施工单位 |  | ××××集团 |
| 交底内容: |  |  |  |  |  |  |
| 装配式结构施工质量检验标准 (II) 项; 序; 项 目; 允许偏差或允许值; 检查方法. 主 控 项 目; 1; 预制构件进场检查; 第9．4．1条; 检查构件合格证（按批检查）. 2; 预制构件的连接; 第9．4．2条; 观察，检查施工记录（全数检查）. 3; 接头和拼缝的混凝土强度; 第9．4．3条; 检查施工记录及试件强度试验报告（全数检查）. 一 般 项 目; l; 预制构件支承位置和方法; 第9．4．4条; 观察（全数检查）. 2; 安装控制标志; 第9．4．5条; 观察、尺量检查（全数检查）. 3; 预制构件吊装; 第9．4．6条; 观察（全数检查）. 4; 临时固定措施和位置校正; 第9．4．7条; 观察、尺量检查（全数检查. 5; 接头和拼缝的质量要求; 第9．4．8条; 观察、尺量检查（全数检查. 5、成品保护 5.1安装大楼板时，现浇墙体混凝土强度达4MPa以上方准安装。 5.2不得随意在楼板上剔洞。 5.3吊装楼板时不得任意砸碰现浇墙体。 6、应注意的质量问题 6.1不合格的大楼板上墙：安装前应对外观详细检查。 6.2大楼板安装的方向标志与图纸不符合：由于大楼板的方向标志不符合图纸要求，造成孔洞位置与图纸不符合，随意剔凿破坏大楼板结构。安装前应认真核对。 6.3板端搭墙长度不够：吊装就位时没有对准墙线，或没有认真调整，造成一端搭墙太少。 6.4安装楼板时板端伸出的钢筋不准切断；也不应把键槽剔掉；也不能把伸出的钢筋压在相邻板下面。 |
| 交底单位 |  |  | 接收单位 |  |  |  |
| 交 底 人 |  |  | 接 收 人 |  |  |  |

| 技术交底记录 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ××××年10月15日 |  |  |  | 施管表5 |
| 工程名称 | 节能大厦 |  |  | 分部工程 |  | 主体结构 |
| 分项工程名称 | 预应力实心整间大楼板安装 |  |  | 施工单位 |  | ××××集团 |
| 交底内容: |  |  |  |  |  |  |
| 6.5安装大楼板时不论采用硬架支模或抹找平层，其标高应符合设计要求，使用的支撑应有足够的刚度，保证不下沉。 - 7、质量记录 7.1构件出厂合格证。 7.2钢筋出厂质量证明书或检验报告。 7.3钢筋力学性能试验报告。 7.4墙体混凝土、板缝混凝土试压报告。 7.5预制构件吊装记录。 7.6构件安装分项工程质量检验评定记录。 |  |  |  |  |  |  |
| 交底单位 |  |  | 接收单位 |  |  |  |
| 交 底 人 |  |  | 接 收 人 |  |  |  |