| 技术交底记录 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20××年10月15日 |  |  |  | 施管表5 |
| 工程名称 | 节能大厦 |  |  | 分部工程 |  | 主体结构 |
| 分项工程名称 | 预制钢筋混凝土隔墙板安装 |  |  | 施工单位 |  | ××××集团 |
| 交底内容: |  |  |  |  |  |  |
| - 1、依据标准 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 《高层建筑混凝土技术规程》 JGJ3 -2002 《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55－2000 《砌筑砂浆配合比设计规程》 JGJ98－2000 《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》 JGJ52－92 《普通混凝土用碎石和卵石质量标准及检验方法》GJ53－92 - 《混凝土外加剂应用技术规范》 GBJ119－88 2、施工准备 2.1材料及主要机具： 2.1.1钢筋混凝土预制隔墙板：质量应符合《钢筋混凝土预制构件质量检验评定标准》，应有出厂合格证。在墙板上应标明型号及正反号，盖有检验合格章。 2.1.2焊条：采用E43型焊条，应有出厂合格证。 2.1.3连接钢板：一般为40×60×40×4（mm）。 2.1.4连接钢筋：一般直径不得小于ф10，长100～120（mm）。 2.1.5水泥：425号、525号。 2.1.6主要机具：利用主体结构吊装机械及工具。 2.2作业条件： 2.2.1按照施工现场平面布置图所示位置存放隔墙板，存放场地应平整、坚实、防止积水、沉陷。存放隔 |  |  |  |  |  |  |
| 交底单位 |  |  | 接收单位 |  |  |  |
| 交 底 人 |  |  | 接 收 人 |  |  |  |

| 技术交底记录 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20××年10月15日 |  |  |  | 施管表5 |
| 工程名称 | 节能大厦 |  |  | 分部工程 |  | 主体结构 |
| 分项工程名称 | 预制钢筋混凝土隔墙板安装 |  |  | 施工单位 |  | ××××集团 |
| 交底内容: |  |  |  |  |  |  |
| 墙板的插放架要牢固、稳定。隔墙板应分型号存放。 2.2.2按设计图纸核查板号，并核查板上的预埋铁件是否齐全，并将上面的杂物、铁锈清理干净。隔墙板上的吊环要齐全牢固。 2.2.3在安装的楼层上将安装部位清理干净，在隔墙板相邻的主要结构上弹好墙板安装定位立面位置线。在楼面上弹好墙板平面位置线。将墙板型号写在楼地面安装位置的外侧。 2.2.4检查结构墙体和楼地面连接隔墙板的埋件是否齐全，位置是否正确。被遗漏的应打孔重新埋设补齐。 - 3、操作工艺 3.1工艺流程： 安装就位→检查、校正→支撑、加固→焊接固定→捻缝。 3.2安装就位：隔墙板安装有两种方法，一种是可以随着结构施工在扣楼板前将板吊入随吊随安装、焊接；另一种是在扣楼板前将各房间需要的墙吊入房间内靠墙放稳当，待以后人工进行安装。 3.3检查校正：安装时核对型号，防止发生安锚板号的现象。安装时按照楼面上已弹好的位置线摆放楔子，放稳墙板，用卡具在吊环部位对墙板作临时支撑卡牢。复查安装位置，调整偏差，用托线板作垂直校正。 3.4支撑加固：隔墙板水平位置及竖直位置校正以后，在吊环部位加支撑，将板下端的楔子揹紧，防止位移、歪移。板下缝高度以20～30mm为宜。严禁将隔墙板直接座落在楼板上干摆浮搁，而不加任何处理。 3.5焊接固定：隔墙板位置校正后，将板上的预埋件与结构墙体上（或隔墙板之间）的埋件用连接钢板焊接牢固，必须做三面围焊，埋件不得凸出结构墙面。 3.6捻缝：隔墙板焊接稳妥之后，四周边的缝隙均用1﹕2.5水泥砂浆捻塞密实，砂浆内掺水泥用量10%的107胶，缝宽大于30mm时用C20豆石混凝土填满捻实。当板缝砂浆具有一定强度以后退出楔子，将楔孔填实。板缝砂浆应做到密实、平整，阴角顺直，以利装修。 |  |  |  |  |  |  |
| 交底单位 |  |  | 接收单位 |  |  |  |
| 交 底 人 |  |  | 接 收 人 |  |  |  |

| 技术交底记录 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20××年10月15日 |  |  |  | 施管表5 |
| 工程名称 | 节能大厦 |  |  | 分部工程 |  | 主体结构 |
| 分项工程名称 | 预制钢筋混凝土隔墙板安装 |  |  | 施工单位 |  | ××××集团 |
| 交底内容: |  |  |  |  |  |  |
| - 4、质量标准 预制构件模板工程质量检验标准（Ⅱ） 项; 序; 项 目; 允许偏差或允许值; 检查方法. 主控项目; 避免隔离剂沾污; 第4．2．2条; 观察检查. — 般 项 目; l; 模板安装的一般要求; 第4．2．3条; 观察检查. 2; 用作模板地坪、胎膜质量; 第4．2．4条; 观察检查. 3; 模板起拱高度; 第4．2．5条; 水准仪、拉线和尺量检查. 4; 预埋件、预留孔允 许偏差; 预埋钢板中心线位置(mm); 3; 尺量检查. 预埋管、预留孔中心线位置(mm); 3. 插筋; 中心线位置(mm); 5. 外露长度(mm); +10,0. 预埋螺栓; 中心线位置(mm); 2. 外露长度(mm); +10,0. 预留洞; 中心线位置(mm); 10. 尺寸(mm); +10,0. 5; 预制 构件 模板 允许 偏差; 长度(mm); 板、梁; ±5; 2m靠尺和塞尺检查，拉线和尺量检查. 薄腹梁、桁梁; ±10. 柱; 0，-10. 墙板; O，一5. 宽度(mm); 板、墙板; 0，一5. 梁、薄腹梁、桁架、柱; +2，一5. 高(厚)度（mm）; 板; +2，一3. 墙板; 0，一5. 梁、薄腹梁、桁架、柱; +2，一5. 侧向弯曲(mm); 梁、板、柱; L/l000且≤15. 墙板、薄腹梁桁架; L/1500且≤15. 板的表面平整度(mm); 3. 相邻两板表面高低差(mm); 1. 对角线差(mm); 板; 7. 墙板; 5. 翘曲; 板、墙板; L/1500. 设计起拱(mm); 薄腹梁、桁架、梁; ±3. |
| 交底单位 |  |  | 接收单位 |  |  |  |
| 交 底 人 |  |  | 接 收 人 |  |  |  |

| 技术交底记录 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20××年10月15日 |  |  |  | 施管表5 |
| 工程名称 | 节能大厦 |  |  | 分部工程 |  | 主体结构 |
| 分项工程名称 | 预制钢筋混凝土隔墙板安装 |  |  | 施工单位 |  | ××××集团 |
| 交底内容: |  |  |  |  |  |  |
| 预制构件质量检验标准 (I) 项; 序; 项 目; 允许偏差或允许值; 检查方法. 主 控 项 目; 1; 构件标志和预埋件等; 第9．2．1条; 观察（全数检查）. 2; 外观质量严重缺陷处理; 第9．2．2条; 观察和检查技术处理方案（全数检查）. 3; 过大尺寸偏差处理; 第9．2．3条; 量测和检查技术处理方案（全数检查）. — 般 项 目; 1; 外观质量一般缺陷处理; 第9．2．4条; 观察和检查技术处理方案（全数检查）. 2; 长度(mm); 板\梁; +10，一5; 尺量检查. 柱; +5，-10. 墙板; ±5. 薄腹梁\桁架; +15，-10. 3; 宽度,高(厚)(mm); 板\梁\柱\墙板\薄腹梁\桁架; ±5; 尺量一端及中部，取较大着. 4; 侧向弯曲(mm); 梁、柱、板; L／750且≤20; 拉线、尺量最大测向弯曲处. 墙板、薄腹梁、桁架; L／1000且≤20. 5; 预埋件; 中心线位置(mm); 10; 尺量检查. 螺栓位置(mm); 5. 螺栓外露长度(mm); +10，一5. 6; 预留孔; 中心线位置(mm); 5; 尺量检查. 7; 预留洞; 中心线位置(mm); 15; 尺量检查. 8; 主筋保护层厚度(mm); 板; +5，一3; 尺量或厚度测定仪. 梁\柱\墙板\薄腹梁\桁架; +10，一5. 9; 对角线差(mm); 板、墙板; 10; 尺量两个对角线. 10; 表面平整度(mm); 板、墙板、柱、梁; 5; 2m靠尺及塞尺检查. 11; 预应力构件预留孔道位度(mm); 梁\墙板\薄腹梁\桁架; 3; 尺量检查. 12; 翘曲(mm); 板; U750; 调平尺在两端测量. 墙板; L／1000. 装配式结构施工质量检验标准 (II) |
| 交底单位 |  |  | 接收单位 |  |  |  |
| 交 底 人 |  |  | 接 收 人 |  |  |  |

| 技术交底记录 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20××年10月15日 |  |  |  | 施管表5 |
| 工程名称 | 节能大厦 |  |  | 分部工程 |  | 主体结构 |
| 分项工程名称 | 预制钢筋混凝土隔墙板安装 |  |  | 施工单位 |  | ××××集团 |
| 交底内容: |  |  |  |  |  |  |
| 项; 序; 项 目; 允许偏差或允许值; 检查方法. 主 控 项 目; 1; 预制构件进场检查; 第9．4．1条; 检查构件合格证（按批检查）. 2; 预制构件的连接; 第9．4．2条; 观察，检查施工记录（全数检查）. 3; 接头和拼缝的混凝土强度; 第9．4．3条; 检查施工记录及试件强度试验报告（全数检查）. 一 般 项 目; l; 预制构件支承位置和方法; 第9．4．4条; 观察（全数检查）. 2; 安装控制标志; 第9．4．5条; 观察、尺量检查（全数检查）. 3; 预制构件吊装; 第9．4．6条; 观察（全数检查）. 4; 临时固定措施和位置校正; 第9．4．7条; 观察、尺量检查（全数检查. 5; 接头和拼缝的质量要求; 第9．4．8条; 观察、尺量检查（全数检查. 5、成品保护 5.1隔墙板堆放场地应平整、坚实，不得积水或沉陷。板应在插放架内立放，下面垫木板或方木，防止折断或弯曲变形。 5.2隔墙板运输和吊卸过程中，应采取措施防止折裂。 5.3安装设备管道需在板上打孔穿墙时，严禁用大锤猛击墙板，严重损坏的墙板不应使用。 - 6、应注意的质量问题 6.1埋件位移：生产墙板时没有认真控制，给施工时造成困难。 |
| 交底单位 |  |  | 接收单位 |  |  |  |
| 交 底 人 |  |  | 接 收 人 |  |  |  |

| 技术交底记录 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20××年10月15日 |  |  |  | 施管表5 |
| 工程名称 | 节能大厦 |  |  | 分部工程 |  | 主体结构 |
| 分项工程名称 | 预制钢筋混凝土隔墙板安装 |  |  | 施工单位 |  | ××××集团 |
| 交底内容: |  |  |  |  |  |  |
| 6.2隔墙板装卸、运输、堆放不注意成品保护使墙板缺楞掉角；墙板有损坏，应用1﹕2.5水泥砂浆加10%的107胶进行修补。 6.3构件生产时出池强底低，使墙板挠曲变形。 6.4焊接隔墙板时按规定使用准备好的钢板连接，防止焊接不牢。连接用埋件不应缺少，防止焊接点数不够。 6.5隔墙板安装时，应坐浆、捻缝，防止单摆浮搁。 - 7、质量记录 7.1构件产品合格证。 7.2构件位置、型号预检记录。 |  |  |  |  |  |  |
| 交底单位 |  |  | 接收单位 |  |  |  |
| 交 底 人 |  |  | 接 收 人 |  |  |  |