预制阳台栏板安装   分项工程质量技术交底卡

| 施工单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  | 分部工程 |  |
| 交底部位 |  |  | 日 期 | 年 月 日 |
| 交 底 内 容 交 底 内 容 | - 施工准备 - 作业条件 - 安装前应在构件和墙上弹出构件外挑尺寸的控制线及两侧边线，校核标高。 - 凿出并调直阳台边梁内及走道板内的预埋环筋，并检查锚固钢筋是否符合设计和施工质量验收规范要求。 - 阳台的临时支撑应有足够强度和稳定性，立撑要加剪刀撑，各层立撑应上下垂直。吊装上层阳台时，下层至少保留三层支撑。 - 材质要求 - 钢筋混凝土预制阳台栏板已到场，质量符合要求，并有出厂质量证明书。其堆放场地应平整，夯实。对于有裂缝、平整度不够或有质量缺陷的构件不准进场。 - 水泥为P·Ο32.5级以上硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥，复试报告应有质量证明文件，砂为粗砂或中砂，石为5～32mm普通碎石。 - 焊条为E4303或J422普通焊条。 - 50mm厚木垫板，100×100mm木方或钢管支柱。 - 施工机具 起重设备、电焊机等。 - 质量要求 质量要求符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)的规定。 项; 序; 检查项目; 允许偏差或允许值. 主控项目; 1; 预制构件进场检查; 第9.4.1条. 2; 预制构件的连接; 第9.4.2条. 3; 接头和拼缝的混凝土强度; 第9.4.3条. 一般项目; 1; 预制构件支承位置和方法; 第9.4.4条. 2; 安装控制标志; 第9.4.5条. 3; 预制构件吊装; 第9.4.6条. 4; 临时固定措施和位置校正; 第9.4.7条. 5; 接头和拼缝的质量要求; 第9.4.8条. - 工艺流程 坐浆→吊装→调整→焊接→浇筑混凝土 - 操作工艺 - 坐浆 构件安装前将基层清理干净，浇水湿润，并刷一层水次比为0.5的素水泥浆，随即安装，以保证构件与墙体之间不留缝隙。 - 吊装 构件安装前必须使每个吊钩同时受力。并仔细校核吊装位置后慢慢就位，挑出部位放于临时支撑上。 - 凋整 当阳台查检后，从上至下弹阳台栏板位置线，要求其上下位要对齐，处于同一垂直线，同层楼板处于同一水平线上。 用撬棍将构件仔细与控制线进行校核，将构件调整至正确位置，将锚固钢筋理顺就位。 - 焊接锚固筋 将锚固环与圈梁钢筋进行绑扎，将就位的锚固筋与主体圈梁或柱筋进行焊接，焊接长度、饱满度符合焊接要求。 - 浇筑混凝土 当办理完钢筋隐检手续后，与圈梁或楼板等混凝土同时进行浇筑，浇筑过程中注意勿碰动钢筋，混凝土要振捣密实，表面抹平，混凝土强度等级符合设计要求。 - 阳台栏板安装 当阳台查检后，从上至下弹阳台栏板位置线，要求其上下位置要对齐，处于同一垂宜线，同层楼板处于同一水平线上。 - 栏板焊接 当栏板位置线放完后，按预先画好的阳台栏板图进行安装。要求垂直，平整，竖缝不应小于20mm，阳台栏板缝隙不应小于20mm，但不大于30mm。阳台预埋铁与栏板预埋铁用不小于φ8的矩形箍进行焊接，间距不大于25cm，板与板之间用不小于ф6的矩形环进行连接，间距不大于25cm。焊缝质量必须符合现行焊接工艺标准要求。 |

专业技术负责人：					交底人：				接受人：