技 术 交 底 记 录

年     月      日

| 工程名称 |  | ××小区二期6#楼 |  | 分部工程 |  | 基础工程 011001 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称： 人工回填土工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交底内容： 一、施工准备： - 材料及主要机具： 1）土：宜优先利用基槽中挖出的土，但不得含有有机杂质。使用前应过筛，其粒径不大于50㎜，含水率符合规定。 - 主要机具有：蛙式或柴油打夯机、手推车、筛子（孔径40～60㎜）、木耙、铁锹（尖头与平头）、2米靠尺、胶皮管、小线和木折尺等。 - 作业条件： 1）施工前应根据工程特点、填方土料种类、密实度要求、施工条件等，合理的确定填方土料含水率控制范围、虚铺厚度和压实遍数等参数；重要回填土方工程，其参数应通过压实实验来确定。 2）前应对基础、箱形基础墙或地下防水层、保护层等进行检查验收，并且要办好隐检手续。其基础混凝土强度应达到规定的要求，方可进行回填土。 3）房心和管沟的回填，应在完成上下水、煤气的管道安装和管沟墙间加固后，再进行。并将沟槽、地平上的积水和有机物等清理干净。 - 施工前，应做好水平标志，以控制回填土的高度或厚度。如在基坑（槽）或管沟边坡上，每隔3米钉上水平橛；室内和散水的边墙上弹上水平线或在地坪上钉上标高控制木桩。 2、操作工艺 1）、工艺流程： 基坑（槽）底地坪上清理 检验土质 分层铺土、耙平 夯打密实 检验密实度 修整找平验收 2）、填土前应将基坑（槽）底或地坪上的垃圾杂物清理干净；肥槽回填前，必须清理到基础底面标高，将回落的松散垃圾砂浆、石子等杂物清除干净。 - 验回填土的质量有无杂物，粒径是否符合规定，以及回填土的含水量是否在控制的范围内；如含水量偏高，可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施；如遇回填土的含水量偏低，可采用预先洒水湿润等措施。 - 填土应分层铺摊。每层铺土厚度应根据土质、密实度要求和机具性能确定。 一般蛙式打夯机每层铺土厚度为200～250㎜；人工打夯不大于200㎜。每层铺摊后，随之耙平。 - 回填土每层至少夯打三遍。打夯应一夯压半夯，夯夯相接，行行相连，纵横交叉。并且严禁采用水浇使土下沉的所谓“水夯”法。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 负 责 人 |  |  | 交底人 |  | 接受人 |  |  |

技 术 交 底 记 录

年     月      日

| 工程名称 |  | ××小区二期6#楼 |  | 分部工程 |  | 基础工程 011002 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称：人工回填土工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交底内容 - 深浅两基坑（槽）相连时，应先填夯深基础；填至浅基坑相同的标高时，再与浅基础一起填夯。如必须分段填夯时，交接处应填成阶梯形，梯形的高宽比一般为1：2。上下层错缝距离不小于1.0米。 - 基坑（槽）回填应在相对两侧或四周同时进行。基础墙两侧标高不可相差太多，以免把墙挤歪；较长的管沟墙，应采用内部加支撑的措施，然后再在外侧回填土方。 - 回填房心及管沟时，为防止管道中心线位移或损坏管道，应用人工先在管子两侧填土夯实；并应由管道两侧同时进行，直至管顶0.5米以上时，在不损坏管道的情况下，方可采用蛙式打夯及夯实。在抹带接口处，防腐绝缘层或电缆周围，应回填细粒料。 - 回填土每层填土夯实后，应按规范规定进行环刀取样，测出干土的质量密度；达到要求后，在进行上一层的铺土。 - 修整找平：填土全部完成后，应进行表面拉线找平，凡超过标准高程的地方，应补土夯实。 - 雨、冬期施工： - 基坑（槽）或管沟的回填土应连续进行，尽快完成。施工中注意雨情，雨前应及时夯完已填土层或将表面压光，并做成一定坡势，以利排除雨水。 - 施工时应有防雨措施，要防止地面水流入基坑（槽）内，以免边坡塌方或基土遭到破坏。 - 冬期回填土每层铺土厚度应比常温施工时减少20%～50%；其中冻土块体积不得超过填土总体积的15%；其粒径不得大于150㎜。铺填时，冻土块应均匀分布，逐层压实。 - 填土前，应清除基底上的冰雪和保温材料；填土的上层应用末冻土填铺，其厚度应符合设计要求。 - 管沟底至管顶0.5米范围内不得含有冻土块的土回填；室内房心、基坑（槽）或 管沟不得用含冻土块的土回填。 - 回填土施工应连续进行，防止基土或已填土层受冻，应及时采取防冻措施。 二、质量标准： - 保证项目： - 基底处理，必须符合设计要求或施工规范的规定。 - 回填的土料，必须符合设计或施工规范的规定。 - 回填土必须按规定分层夯实。取样测定夯实后土的干土质量密度，其合格率不应大于0.08g／㎝³，且不应集中。环刀取样的方法及数量应符合规定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 负 责 人 |  |  | 交底人 |  | 接受人 |  |  |

技 术 交 底 记 录

年     月      日

| 工程名称 |  | ××小区二期6#楼 |  | 分部工程 |  | 基础工程 011003 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称： 人工回填土工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交底内容 - 允许偏差项目，见表1-7。 项次 项目 允许偏差 检验方法 - 顶面标高 +0，—50 用水准仪或拉线尺量检查 - 表面平整度 20 用2米靠尺和楔形尺量检查 三、成品保护 - 施工时，对定位标准桩、轴线引桩、标准水准点、龙门板等，填运土时不得撞碰，也不得在龙门板上休息。并应定期复测和检查标准桩点是否正确。 - 夜间施工时，应合理安排施工顺序，设有足够的照明设施，防止铺填超厚，严禁汽车直接倒土入槽。 - 基础或管沟的现浇混凝土应达到一定强度，不致因填土而受损坏时，方可回填。 - 管沟中的管线，肥槽内从建筑物伸出的各种管线，均应妥善保护后，再按规定回填土料，不得碰坏。 四、应注意的质量问题 - 未按要求测定土的干土质量密度：回填土每层都应测定夯实后的干土质量密度，符合设计要求后才能铺摊上层土。实验报告要注明土料种类、实验日期、实验结论及实验人员签字。末达到设计要求部位，应有处理方法和复验结果。 - 回填土下沉：因虚铺土超过规定厚度或冬季施工时有较大的冻土块，或夯实不够遍数，甚至漏夯，坑（槽）底有有机杂物或落土清理不干净，以及冬期做散水，施工用水渗入垫层中，受冻膨胀等造成。这些问题均应在施工中认真执行规范的有关各项规定，并要严格检查，发现问题及时纠正。 - 管道下部夯填不实：管道下部应按标准要求填夯回填土，如果漏夯不实会造成管道下方空虚，造成管道折断而渗漏。 - 回填土夯压不密，：应在夯压时对干土适当洒水加以润湿；如回填土太湿同样夯不密实“橡皮土”现象，这时应将“橡皮土”挖出，重新换好土在予夯实。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 负 责 人 |  |  | 交底人 |  | 接受人 |  |  |