技 术 交 底 记 录

年     月      日

| 工程名称 |  | ××小区二期6#楼 |  | 分部工程 |  | 建筑屋面工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称： 屋面找平层工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交底内容 一、施工准备 1、材料及要求： - 所用材料的质量、技术性能必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。 - 水泥砂浆： - 水泥：不低于325号的普通硅酸盐水泥。 - 砂：宜用中砂，含泥量不大于3%，不含有机杂质，级配要良好。 - 沥青砂浆： - 沥青采用60号甲、60号乙的道路石油沥青或75号普通石油沥青。 - 砂：中砂，含泥量不大于，不含有机杂质。 - 粉料：可采用矿渣、页岩粉、滑石粉等。 2、主要机具： （1）机械：砂浆搅拌机或混凝土搅拌机。 （2）工具：运料手推车、铁锹、铁抹子、水平刮杠、水平尺、沥青锅、炒盘、压滚、烙铁。 3、作业条件： （1）找平层施工前，屋面保温层应进行检查验收，并办理验收手续。 （2）各种穿过屋面的预埋管件、烟囱、女儿墙、暖沟墙、伸缩缝等根部，应按设计施工图及规范要求处理好。 （3）根据设计要求的标高、坡度，找好规矩并弹线（包括天沟、檐沟的坡度。） （4）施工找平层时应将原表面清理干净，进行处理，有利于基层与找平层的结合，如浇水湿润、喷涂沥青稀料等。 三、操作工艺： 1、基层清理 管根封堵 标高坡度弹线 洒水湿润 施工找平层（水泥砂浆及沥青砂找平层） 养护 验收 2、基层清理：将结构层、保温层上表面的松散杂物清扫干净，凸出基层表面的灰渣等粘结杂物要铲平，不得影响找平层的有效厚度。 3、管根封堵：大面积做找平层前，应先将出层面管根、变形缝、屋面暖沟根部处理好。 - 抹水泥砂浆找平层： （1）洒水湿润；抹找平层水泥砂浆前，应适当洒水湿润基层表面，主要是利于基层与找平层的结合，但不可洒水过量，以免影响找平层表面的干燥，防水层能牢固结合为度。 （2）贴点标高、冲筋：根据坡度要求，拉线找坡，一般按1~2m贴点标高（贴灰饼），铺 抹找平砂浆时，先按流水方向以刘距1~2m冲筋，并设置找平分格缝，宽度一般为20mm， |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 负 责 人 |  |  | 交底人 |  | 接受人 |  |  |

技 术 交 底 记 录

年     月      日

| 工程名称 |  | ××小区二期6#楼 |  | 分部工程 |  | 建筑屋面工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称：屋面找平层工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交底内容 并且将缝与保温层连通，分格缝最大间距为6米。 - 铺装水泥砂浆：按分格块装灰、铺平，用刮扛靠冲筋条刮平，找坡后用木抹子搓平，铁抹子压光。待浮水沉失后，人踏上去有脚印但不下陷为度，再用铁抹子压第二遍即可交活。找平层水泥砂浆一般配合比为1：3，拌合稠度控制在7cm。 - 养护：找平层抹平、压实以后24h可浇水养护，一般养护期为7d，经干燥后铺设防水层。 - 沥青砂浆找平层： - 底子油：基层清理干净，喷涂两道均匀的冷底子油，作为沥青砂浆找平层的结合层。 - 配制沥青砂浆：先将沥青熔化脱水，预热至120~140℃；中砂和粉料拌使均匀，加入预热熔化的沥青拌合，并继续加热至要求温度，但不应使温过高，防止沥青碳化变质。沥青砂浆施工的温度 要求见表10-2。 - 湖砂浆铺设： - 铺找平、找坡饼，间距1~1¸5m； - 沥青砂浆铺设，按找平、找坡线拉线铺饼后，铺装沥青砂浆，用长把刮板刮平，经火辊滚压，边角处可用烙铁烫平，压实达到表面平整、密实、无蜂窝、看不出压痕为好。 沥青砂浆施工的温度要求 表10-2 室外温度 沥青砂温度（℃） （℃） 拌制 开始滚压 滚压完毕 +5℃以上 140~170 90~100 60 +5℃~-10℃ 160~180 110~130 40 三、质量标准 - 保证项目： （1）原材料及配合比，必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。 （2）屋面、天沟、檐找平层的坡度，必须符合设计要求，平屋面坡度不小于3%；天沟、檐沟纵向坡度不宜小于5‰； （3）水泥、沥青应有出厂合格证，或试验资料。 - 基本项目： - 水泥砂浆找平层无脱皮、起砂等缺陷。 - 沥青砂浆应拌合均匀，沥青砂浆找平层应铺密实，无蜂窝等缺陷。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 负 责 人 |  |  | 交底人 |  | 接受人 |  |  |

技 术 交 底 记 录

年     月      日

| 工程名称 |  | ××小区二期6#楼 |  | 分部工程 |  | 建筑屋面工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称：屋面找平层工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交底内容 （4）找平层与突出屋面构造交接处和转角处，应做成圆弧形或钝角，且要求整齐平顺。 3、允许偏差项目见表10-3。 屋面找平层允许偏差表 10-3 项次 项目 允许偏差（mm） 检验方法 1、 表面平整 5 用2m靠尺和楔形尺检查 4、成品保护 - 抹好的找平层上，推小车运输时，应先铺脚手板车道，以防止破坏了水泥硬化；过早踩踏破坏了表面养年硬度。施工中注意配合比，控制加水量，掌握抹压时间，成品不能过早上人。 - 找平层空鼓、开裂：基层表面清理不干净，水泥砂浆找平层施工前未用水湿润好，造成空鼓；应重视基层清理，认真施工结合层工序，注意压实。由于砂子过细、水泥砂浆级配不好、找平层厚薄不均、养护不够，均可造成找平层开裂；注意使用符合要求的砂料，保温层平整度应严格控制，保证找平层的厚度基本一致，加强成品养护，防止表面开裂。 - 倒泛水：保温层施工时须保证找坡泛水，抹找平层前应检查保温层坡度泛水是否符合要求，铺抹找平层应掌握坡向及厚度。 五、应注意的质量问题 1、找平层起砂：水泥砂浆找平层施工持养护不好，使找平层早期脱水；砂浆拌合加水过多，影响成品强度；抹压时机不对，过晚破坏了水泥硬化；过早踩踏破坏了表面养生硬度。施工中注意配合比，控制加水量，掌握抹压时间，成品不能过早上人。 2、找平层空鼓、开裂：基层表面清理不干净，水泥砂浆找平层施工前未用水湿润好，造成空鼓；应重视基层清理，认真施工结合层工序，注意压实。由于砂子过细、水泥砂浆级配不好、找平层厚薄不均、养护不够，均可造成找平层开裂；注意使用符合要求的砂料，保温层平整度应严格控制，保证找平层的厚度基本一致，加强成品养护，防止表面开裂。 3、倒泛水：保温层施工时须保证找坡泛水，抹找平层前应检查站保温层坡度泛水是否符合要求，铺抹找平层应掌握坡向及厚度。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 负 责 人 |  |  | 交底人 |  | 接受人 |  |  |