技 术 交 底 记 录

年     月      日

| 工程名称 |  | ××小区二期6#楼 |  | 分部工程 |  | 建筑屋面工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称： 屋面保温层工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交底内容 一、施工准备 - 材料及要求： 材料的密度、导热系数等技术性能，必须符合设计要求和施工及验收规范的规定，应有试验资料。 松散的保温材料应使用无机材料，如选用有机材料时，应先做好材料的防腐处理。 - 材料： （1）材料及要求： - 松散材料：炉渣或水渣，粒径一般为5~40mm，不得含有石块、土块、重矿渣和未燃尽的煤块，堆积密度为500~800kg/m³导热系数为0¸16～0¸25W/ m．Ｋ。膨胀蛭石导热系数、强度应符合设计要求。 - 板状保温材料：产品应有出厂合格证，根据设计要求选用厚度、规格应一致，外形应整齐：密度、导热系数，强度应符合设计要求。 ㈠泡沫混凝土板块：表观密度不大于500 kg/m³，抗压强度应不低于0¸4Mpa； ㈡加气混凝土板块：表观密度500～600 kg/m³，抗压强度应不低于0¸2Mpa； ㈢聚苯板：表观密度为≤45kg/m³抗压强度不低于0¸18Mpa,导热系数为0¸043W/m．K。 （2）主要机具： - 机动机具：搅拌机、平板振捣器。 - 工具：平锹、木平尺、手推四、木拍子、木抹子等。 （3）作业条件： - 铺设保温材料的基层（结构层）施工完以后，将预制构件的吊钩等进行处理，处理点应抹入水泥砂浆，经检查验收合格，方可铺设保温材料。 - 铺设隔气层的屋面应先将表面清扫干净，且要求干燥，平整，不得有松散、开裂、空鼓等缺陷；隔气层的构造做法必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。 - 穿过结构的管根部位，应用细石混凝土填塞密实，以使管子固定。 - 板状保温材料运输、存放应注意保护，防止损坏和受潮。 二、操作工艺： 1、工艺流程： 基层清理 弹线找坡 管根固定 隔气层施工 保温层铺设 抹找平层 2、基层清理：预制或现浇混凝土结构层表面，应将杂物、灰尘清理干净。 - 弹线找坡：按设计坡度及流水方向，找出屋面坡度走向，确定保温层的厚度范围。 - 管根固定：穿结构的管根在保温层施工前，应用细石混凝土塞堵密实。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 负 责 人 |  |  | 交底人 |  | 接受人 |  |  |

技 术 交 底 记 录

年     月      日

| 工程名称 |  | ××小区二期6#楼 |  | 分部工程 |  | 建筑屋面工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称： 屋面保温层工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交底内容 - 隔气层施工：2~4道工序完成后，设计有隔气层要求的层面，应按设计做隔气层，涂刷均匀无漏刷。 - 保温层铺设： （1）散保温层铺设： - 散保温层：是一种干做法施工的方法，材料多使用炉渣或水渣，粒径为5~40mm。使用时必须过筛，控制含水率。铺设松散材料的结构表面应干燥、洁净，松散保温材料应分层铺设，适当压实，压实程度应根据设计要求的密度，经试验确定。每步铺设厚度不宜大于150mm，压实后的屋面保温层不得直接推四行走和堆积重物。 - 松散膨胀蛭石保温层：蛭石粒径一般为3~15mm，铺设时使膨胀蛭石的层理平面与热流垂直。 - 松散膨胀珍珠岩保温层：珍珠岩粒径小于0¸15mm的含有量不应大于8%。 （2）板块状保温层铺设： - 干铺板块状保温层：直接铺设在结构层或隔气层上，分层铺设时上下两用人才层板块缝应错开，表面两块相邻的板边厚度应一致。一般在块状保温层上用松散料湿作找坡。 - 粘结铺设板块状保温层：板块状保温材料用粘 结材料平粘在层面基层上，一般用水泥、石灰混合砂浆；聚苯板材料应用沥青胶结料粘贴。 （3）整体保温层： - 水泥白灰炉渣保温层：施工前用石灰将炉渣闷透，不得少于3d，闷制前应将炉渣过筛，粒径控制在5~40mm。最好用机械搅拌，一般配合比为水泥：白灰：炉渣为1：1：8，铺设时分层、滚压，控制虚铺厚度和设计要求的密度，应通过试验，保证保温性能。 - 水泥蛭石保温层：是以膨胀蛭石为水集料、水泥为胶凝材料，通常用普通硅酸盐水泥，最低标号为425号，膨胀蛭石粒径用5~20mm，一般配合比为水泥：蛭石=1：12，加水拌合后，用手紧握成团不散，并稍有水泥浆滴下时为好。机械搅拌会使蛭石颗粒破损，故宜采用人工拌合。人工拌合应是先将水与水泥均匀的调成水泥浆，然后将水泥浆均匀地泼在定量的蛭石上，随泼随拌保温层，虚铺厚度为设计厚度的130%，用木拍板实、找平，注意泛水坡度。 三、质量标准 1、保证项目： - 保温材料的强度、密度、导热系数和含水率，必须符合设计要求和施工及验收规范的规定；材料技术指标应有试验资料。 - 按设计要求及规范的规定采用配合比及粘结料。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 负 责 人 |  |  | 交底人 |  | 接受人 |  |  |

技 术 交 底 记 录

年     月      日

| 工程名称 |  | ××小区二期6#楼 |  | 分部工程 |  | 建筑屋面工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称：屋面保温层工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交底内容 2、基本项目： - 松散的保温材料：分层铺设，压实适当，表面平整，找坡正确。 - 板块保温材料：应紧贴基层铺设，铺平垫稳，找坡正确，保温材料上下层应措缝并嵌填密实。 - 整体保温层：材料拌合应均匀，分层铺设，压实适当，表面平整，找坡正确。 - 允许偏差项目，见表10—1 保温（隔热）层的允许偏差和检验方法 表10-1 项次 项目 允许偏差（mm） 检验方法 1 整体保温层无找平层 5 用2米靠尺检查 表面平整度有找平层 7 松散材料 +10δ/100 2 保温层厚度整体 -5δ/100 用钢针锸入和尺量检查 板状材料 ±5δ/100且不大于4 3 隔热板相邻高低差 3 用直尺和楔形塞尺检查 四、成品保护： 1、隔气层施工前应将基层表面的砂、土、硬块杂物等清扫干净，防止降低隔气效果。 - 在已铺好的松散、板状或整体保温层上不得施工，应采取必要措施，保证保温不受损坏。 - 保温层施工完成后，应及时铺抹水泥砂浆找平层，以保证保温效果。 五、应注意的质量问题 1、保温层功能不良：保温材料导热系数、粒径级配、含水量、铺实密度等原因；施工选用的材料应达到技术标准，控制密度、保证保温的功能效果。 2、铺设厚度不均匀：铺设时不认真操作。应拉线找坡，铺顺来整，操作中应避免材料在屋面上堆积二次倒运。保证均质铺设。 3、保温层边角处质量问题：边线不直，边槎不齐整，影响找坡、找平和排水。 4、板块保温材料铺贴不实；影响保温、防水效果，造成找平层裂缝。应严格达到规范和验评标准，严格验收管理。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 负 责 人 |  |  | 交底人 |  | 接受人 |  |  |