钢筋加工工程检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅰ）

010602□□

020102□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 力学性能检验 |  |  |  |  |  | 第5.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 抗震用钢筋强度实测值 |  |  |  |  |  | 第5.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 化学成分等专项检验 |  |  |  |  |  | 第5.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 受力钢筋的弯钩和弯折 |  |  |  |  |  | 第5.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 箍筋弯钩形式 |  |  |  |  |  | 第5.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 外观质量 |  |  |  |  |  | 第5.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 钢筋调直 |  |  |  |  |  | 第5.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 钢筋加工的形状、尺寸 |  | 受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸 |  |  |  | ±10mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 弯起钢筋的弯折位置 |  |  |  | ±20 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 箍筋内净尺寸 |  |  |  | ±5 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

(Ⅰ)

010602

020102

主控项目：

1、按现行国家标准GB1499等规定，抽取试件作力学性能检验；检查产品合格证和复验报告。

2、有抗震要求的框架结构，纵向受力钢筋的强度，当设计无要求时，对一、二级抗震等级应符合下列要求：

（1）钢筋抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不小于1．25；

（2）钢筋屈服强度实测值与强度标准的比值不大于1.3；检查钢筋复验报告。

3、当钢筋发生脆断，焊接性能不良或力学性能显著不正常时，应对该批钢筋进行化学成分检验或其它专项检验。检查化学成份等专项检验报告。

4、受力钢筋弯钩和弯折应符合下列规定：

（1）HPB235级钢筋末端应作180°弯钩，其弯钩弧内直径不小于钢筋直径的2.5倍，弯后平直部分不小于钢筋直径的3倍。

（2）135°弯钩，HRB335级、400级钢筋的弯钩内直径不小于钢筋直径的4倍，弯后平直长度符合设计要求。

（3）不大于90°的弯折时，弯弧内直径不小于钢筋直径的5倍。尺量检查。

5、除焊接封闭环式箍筋外，箍筋未端均应弯钩，形式符合设计要求，设计无要求时，应符合下列规定：

（1）弯弧内直径应满足第5.3.1条项的要求，尚应不小于受力钢筋直径；

（2）弯折角度：一般结构不小于90°，有抗震要求结构应为135°；

（3）弯后平直部分长度：一般结构不小于箍筋直径的5倍，有抗震要求的结构，不小于箍筋直径的10倍。

一般项目：

1、钢筋应平直、无损伤、表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。观察检查。

2、钢筋调直采用冷拉法时，HPB235级钢筋的冷拉率不大于4％；HRB335、400级，RRB400级钢筋的冷拉率不大于1％。观察及尺量检查。

3、钢筋加工的形状尺寸应符合设计要求，偏差率应符合下表要求。尺量检查。

| 项 目 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- |
| 受力钢筋顺长方向全长的净尺寸 | ±10 |
| 弯起钢筋的弯折位置 | ±20 |
| 箍筋内净尺寸 | ±5 |