附件二          新型墙体材料认定程序

一、新型墙体材料认定条件

根据国家有关法律、法规、规范、规程的要求，新墙材产品必须符合国家产业政策和墙材革新规定，符合相关的产品标准，生产企业须建立完善的质量管理体系、配备合格的试验室和检测人员，建立并认真执行原材料及成品的检验制度，主要岗位的岗位责任制，主要设备（工序）的操作规程，产品售后服务制度等质量保证体系，主要产品要求如下：

（一）混凝土空心砌块类

1、企业年生产能力不低于10万m3，其砌块成型设备单机年生产能力不低于5万m3，成品养护、堆放场地面积不少于8000m2。

2、企业要设置试验室，并具备检验产品的强度、密度、吸水率及骨料松散密度，颗粒级配等项目的检测设备。

3、普通混凝土空心砌块块体密度不大于1300kg/m3，干燥收缩值不大于0.3mm/m，用于外墙的产品应为双排孔或多排孔，其抗压强度不小于7.5MPa；用于内墙的产品，其抗压强度不小于5.0MPa；实心配套砖抗压强度不小于10MPa，抗折强度不小于2.5MPa。

4、轻骨料混凝土空心砌块，块体密度不大于1000kg/m3，干燥收缩值不大于0.4mm/m；用于外墙的产品，其抗压强度不小于5.0MPa；用于内墙的产品，其抗压强度不小于3.5MPa；实心配套砖抗压强度不小于7.5MPa，抗折强度不小于2.0MPa。

（二）混凝土空心砖类

1、企业年生产能力不低于6万m3，其砌块成型设备单机年生产能力不低于3万m3，成品养护、堆放场地面积不少于5000m2。

2、企业要设置试验室，并具备检验产品的强度、密度、吸水率及骨料松散密度，颗粒级配等项目的检测设备。

3、混凝土空心砖块体密度不大于1300kg/m3，干燥收缩值不大于0.45mm/m，用于外墙的产品应为双排孔或多排孔，其抗压强度不小于7.5MPa；用于内墙的产品，其抗压强度不小于5.0MPa；实心配套砖抗压强度不小于10MPa，抗折强度不小于2.5MPa。

（三）加气混凝土砌块类

1、新建企业的年生产能力不低于15万m3，且采用机械切割；原有企业的年生产能力不低于5万m3，采用手工切割的企业，要创造条件改造为机械切割。

2、企业要设置试验室，并具备检验产品的强度、密度、外观尺寸、含水率及生石灰消化速度等项目的检测设备。

3、产品干燥收缩值不大于0.5mm/m，用于外墙的产品抗压强度不小于5.0MPa，用于内墙的产品抗压强度不小于3.5MPa。

4、企业应具有大于存放15天产品产量的成品堆场。

（四）蒸压灰砂砖类

1、从2007年1月1日起，不再办理新建蒸压灰砂砖企业的新型墙体材料认定。

2、已有生产企业的年生产能力不得低于5000万块标准砖。

3、企业要设置试验室，并具备检验产品的强度、密度、含水率、外观尺寸、生石灰消化速度等项目的检测设备。

4、企业应具有大于存放15天产品产量的成品堆场。

（五）烧结类产品

1、生产烧结类产品的原料不能使用可耕作土，其粉煤灰等废渣掺入量必须大于50%（干体积比）或大于35%（干重量比）。

2、企业必须具备完善的原材料计量、混合匀化和双级真空挤砖机等设备。

3、企业年生产能力不低于3000万块标准砖。

4、企业要设置试验室，并配备检验产品的强度、外观尺寸、坯体含水率等项目的检测设备。

5、具有资格的检测机构出具的粉煤灰等废渣掺入量的检测报告。

6、企业生产的产品必须有区别于其它厂家产品的标识。

（六）建筑板材

1、采用机械化生产工艺，单线年生产能力不小于15万m2，产品堆场的面积不少于3500m2。

2、以水泥为胶结材料，采用自然养护的产品在厂内自然养护龄期不得少于28天。

3、企业要设置试验室，试验室要具备检验产品的气干面密度、抗折破坏荷载、抗压强度、外观尺寸、骨料松散密度和颗粒级配等项目的设备。

4、企业必须有完善的售后服务制度及管理措施。

（七）其它新型墙体材料品种

其它品种新型墙体材料的认定条件，根据其产品标准参照上述要求。

二、办理程序

1、由建设局办事大厅（12）号窗口收验申请材料；

2、五个工作日内进行现场核查；

3、对符合要求的，签发认定证明；对不符合要求的，签发不予认定回执并将申请材料退还申请人。

三、申请材料内容

1、新型墙体材料认定申请表一式二份。

2、生产企业或委托本市经销商的《企业法人营业执照》副本及复印件。

3、产品简介；

4、产品执行的标准、产品使用说明书。

5、生产企业的主要生产设备型号及性能介绍，厂区占地面积及成品堆场面积说明；

6、半年内由具有相应资质的检测机构出具的产品型式检验的抽检合格报告原件及复印件；

7、产品质量保证措施和承诺（盖单位公章）；

本项目第2条、第6条要求的原件核实后退回。